КЛЕЙ ПВА ЯРКО

| Краткая аннотация |
| --- |
| Фасовка ведро ПЭТ - 1,0 кг ведро ПЭТ - 5,5 кг | Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006 |
| Назначение Клей ПВА строительный универсальный ЯРКО предназначен для приклеивания изделий из картона, бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), линолеума на войлочной основе, подклейки бумажных обоев, а также использование в качестве добавки в цементные и штукатурные смеси для увеличения прочности. | Пригодные подложки: бумага, клеенка, линолеум, ткань. |
| Применение Поверхности очистить от грязи и пыли. Перед применением клей тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой. Наносить сплошным слоем или точечно кистью, валиком, тампоном при температуре не ниже +5ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. Склеиваемые поверхности соединить и прижать. Максимальный эффект достигается путем полного сжатия склеиваемых поверхностей до полного высыхания. Перед добавлением в строительные растворы проверить на совместимость. | Расход: клея на однослойное покрытие — 1 кг до 12 м² в зависимости назначения и характера поверхности. |
| Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации. |  |
| Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления. |  |
| Техническая информация |
| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид клея | Молочно-белая, гомогенная, вязкая масса |
| Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°C, мПа, с | 2000-4000 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 9-14 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 2 |
| pH | 5,5-7,5 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
| Дополнительная информация |
| Меры предосторожности Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Клей пожаровзрывобезопасен. |  |
| Транспортировка и хранение Клей транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Возможно наличие жидкой прозрачной фазы при хранении. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30оС при транспортировании. В случае замерзания, клей выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева. После оттаивания – сохраняет первоначальные свойства. | Состав: ПВА дисперсия, загуститель, вода. |
| Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru |