ГРУНТОВКА

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

ЯРКО

| Краткая аннотация |
| --- |
| Фасовка канистра ПЭТ -5,0 кг канистра ПЭТ -9,0 кг | Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006 |
| Назначение Грунтовка ЯРКО антисептическая предназначена для предварительной обработки оштукатуренных, зашпаклеванных, цементных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также ДВП, ДСП внутри и снаружи помещений. Применяется для грунтования и как защитно-профилактическое средство от плесени в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также на фасадах и цоколях зданий перед окраской водно-дисперсионными красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных штукатурок, приклеиванием обоев, керамической плитки и различных напольных покрытий. Рекомендуется для мелкопористых, обладающих высокой водопоглощающей способностью минеральных оснований: штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича, асбоцемента, пенобетона. | Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП |
| Применение Обрабатываемые грунтовкой поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений, высолов. Перед грунтованием удалить непрочно держащееся старое покрытие, меловые покрытия смыть. Материал готов к применению. Перед началом работ тщательно перемешать. Окраску поверхности допускается производить при круглосуточной температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При грунтовании не допускать образования на поверхности гладкой, блестящей пленки. | Расход: грунтовки на один слой, в зависимости от впитывающей способности поверхности - 1 кг до 10 м2. |
| Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации. |  |
| Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления. |  |
| Техническая информация |
| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид | Жидкость молочного цвета |
| Внешний вид покрытия | Не образует видимой пленки |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с дипметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°C , не менее | 10 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 2-4 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 1 |
| pH | 7.5-9.5 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 5 |
| Дополнительная информация |
| Меры предосторожности Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна. |  |
| Транспортировка и хранение Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 00С до +300С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -300С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства. | Состав: вода, акриловая дисперсия, наполнитель, модифицирующие добавки. |
| Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru |